# Sistema  6200 CORRER

Fornecimento e colocação de janelas/portas de correr compostas de caixilhos de liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T-5.

Aro fixo e folha têm uma secção de 60 mm. e 22 mm. respectivamente e uma calha de vidro de 25 mm. A espessura média dos caixilhos de alumínio é de 1.25 mm.

Categorias alcançadas em banco de ensaios*:

Permeabilidade ao ar consoante Norma EN 12207:2000		Classe  3

Estanquidade à água consoante Norma EN 12208:2000		Classe  7A

Resistência ao vento consoante Norma EN 12210:2000		Classe  C3

* Ensaio de referência 1.12 x 1.15  m. 2  folhas

Acabamento Superficial:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.