# Sistema  COR-URBAN CC com  RPT

Fornecimento e colocação de janelas de Canal Cortizo compostas por perfis de liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T-5, ferragens e acessórios exclusivos de Canal Cortizo para garantir o bom funcionamento e os resultados obtidos nos ensaios.

Aro fixo e folha têm uma secção de 122 mm e 121 mm. respectivamente. O vidro exterior pode ter espessura máxima de 18 mm enquanto a folha interior permite instalar vidros com espessura até 28 mm. A espessura média dos perfis de alumínio é 1,6 mm.

Os perfis de alumínio possuem rotura de ponte térmica obtida por inserção de varetas isolantes de poliamida 6.6 de 35 mm no aro fixo e de 20 mm na folha. Todas estas varetas de poliamidas são reforçadas com 25% de fibra de vidro.

Estanquidade por sistema de quadrupla junta de EPDM.

Categorias alcançadas em banco de ensaios*:

Permeabilidade ao ar consoante Norma EN 12207:2000		Classe  4

Estanquidade à água consoante Norma EN 12208:2000		Classe  E1650

Resistência ao vento consoante Norma EN 12210:2000		Classe  C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m. 1 folha

Acabamento Superficial:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.

Perfil interior:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.