# Sistema  FACHADA EQUITY

Fornecimento e instalação de perfis para fachada ligeira compostos por módulos gerais de dimensões.................... formados por .......... zonas de  visão realizados com perfilaria de liga de alumínio 6063 e tratamento térmico T-5.

Estrutura portante composta de montantes de dimensão segundo cálculo de estática tipo COR-9351 ou COR-9354  e travessas tipo COR-9341 ou COR-9344 segundo necessidades específicas da obra, com uma face vista de 52 mm., ambos com canais de escoamento e arejamento e unidos através de topos com juntas de dilatação em ambas as extremidades.

Envidraçamento realizado à base de um perfil  COR-9140 que comprime verticalmente o vidro fixando-o à estrutura portante. Finalmente umas capas de pressão em aluminio tipo COR-9133, COR-9139, COR-9142,  COR-9143, COR-9183 ou COR-9198 tanto na vertical como na horizontal, dão forma a que a secção vista exterior tenha uma dimensão de 52 mm.

Estancamento óptimo conseguido com uma barreira tripla formada por juntas EPDM.

Isolamento térmico por meio de peças isolantes de 24 mm.

Acabamento Superficial:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.