# Système  LAMES DE PROTECTION SOLAIRE

Fournissement et pose de profilés pour système de protection solaire à lames, composés de modules généraux aux dimensions ....................   regroupant  .......... zones de  vision réalisés avec de profilés en alliage d’aluminium 6063 et traitement thermique T-5.

Structure portante composée de …….  montants type COR-9159 avec une surface à la vue de 45 mm, qui assure une parfaite résistance à la flexion face à l’action du vent et aux charges de neige et du propre poids des lames.

Lames fixes posées avec plusieurs possibilités d’angles. Lames mobiles motorisées avec un engine à parcours de ….mm.

Fixation de lames avec des pièces en aluminium laqués type COR-5754, avec épaisseur entre 3 et 6 mm et fabriquées à coupe laser.

Catégories atteintes sur les bancs d’essais* :

Essai de résistance aux charges de evnt selon la norme EN 1932:2001

EN 13659:2004----- Classe 6 (MAX)

*Essai de référence: Lames 120, 145, 190, 250, 300 et 400 mm. à longueur 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 et 4.2  mètres  respectivement.

Finition de surface :

-Anodisé, finition ..................  couleur.................... réalisé par un cycle complet comprenant les opérations de dégraissage, lavage, oxydation anodique, couleur et marquage. L’épaisseur et la qualité de la couche d’anodisation sont assurées par le label EWAA-EURAS, avec une valeur minimale classification ........  microns.

-Laquage, couleur RAL-............. réalisé par un cycle complet comprenant dégraissage, décapage de nettoyage à la soude caustique, lavage, oxydation contrôlée, séchage et thermolaquage par des poudres en polyester avec application électrostatique et cuisson postérieure à 200 º C. La qualité de la couche de laquage est assurée par le label QUALICOAT, avec une épaisseur de 60 à 100 microns.