# Sistema  MALLORQUINA

Fornecimento e instalação de portadas de lâminas............ e canal europeu compostas por ........... folhas de tipo ...................... realizadas com perfis de liga de alumínio 6063 e tratamento térmico T-5.

O caixilho e a folha têm uma profundidade de 40 mm e 48 mm respectivamente tanto em janelas como em portas. A espessura média dos perfis de alumínio é de 1,3 mm em janelas e 1,4 em portas.

Lâminas de extrusão de segurança, fixas ou orientáveis.

Categorias alcançadas em banco de ensaios*:

Resistência à carga de vento segundo

Norma EN 13659:2004   	                       Classe  5

* Ensaio de referência 1,50 x 1,50 m. 2 folhas

Acabamento Superficial:

-Anodizado, acabamento..................  cor.................... efectuado em ciclo completo que compreende as operações de desengorduramento, lavagem, oxidação anódica, coloração e  selado (colmatagem). A espessura e qualidade da capa anódica está garantida pelo selo EWAA-EURAS QUALANOD com um valor mínimo classe ........  microns.

-Lacado, cor RAL-............. efectuado em ciclo completo que compreende desengorduramento, decapagem de limpeza em soda cáustica, lavagem, cromagem, secagem e termolacagem mediante pó de poliéster com aplicação electrostática e posterior polimerização a 200º. A qualidade da capa de lacagem está garantida pelo selo QUALICOAT estando a sua espessura compreendida entre 60 e 100 microns.