# Système  5000 Coulissant

Fournissement et pose de fenêtres/portes coulissantes composées de profilés en alliage d’aluminium 6063 avec traitement thermique T-5.

Le dormant  et l’ouvrant ont une section de 73 mm et 28 mm, respectivement. L’épaisseur moyenne des profilés en aluminium est de 1,5 mm.

Catégories atteintes sur les bancs d’essais* :

Perméabilité à l’air conformément à la Norme EN 12207:2000		Classe  A3

Étanchéité à l’eau conformément à la Norme EN 12208:2000              	Classe  E8A

Résistance au vent conformément à la Norme EN 12210:2000		Classe  VC5

* Essai de référence 1.20 x 1.20 m – 2  vantaux

Finition de surface :

-Anodisé, finition ..................  couleur.................... réalisé par un cycle complet comprenant les opérations de dégraissage, lavage, oxydation anodique, couleur et marquage. L’épaisseur et la qualité de la couche d’anodisation sont assurées par le label EWAA-EURAS, avec une valeur minimale classification ........  microns.

-Laquage, couleur RAL-............. réalisé par un cycle complet comprenant dégraissage, décapage de nettoyage à la soude caustique, lavage, oxydation contrôlée, séchage et thermolaquage par des poudres en polyester avec application électrostatique et cuisson postérieure à 200 º C. La qualité de la couche de laquage est assurée par le label QUALICOAT, avec une épaisseur de 60 à 100 microns.